	FICHE TECHNIQUE

	[image: image10.emf]

[image: image11.emf]




	Bandage spécial échappement
	05/20

	
	


	[image: image1.png]



	DESCRIPTION


Le Bandage spécial échappement est un tissu spécial à base de verre soluble.

· Prêt à l’emploi

· Simple d’utilisation

· Durcit à la chaleur du moteur

· Forte étanchéité aux gaz

· Forte résistance thermique (env. 700°C)

· Excellente stabilité

· Sans solvant ni amiante

	[image: image2.png]



	DOMAINE D’APPLICATION


Destiné à créer l’étanchéité au niveau des perforations ou fissures présentes sur le dispositif d’échappement (tuyau, enveloppe des silencieux) et les tuyaux d’évacuation du système de chauffage.
	[image: image3.png]



	CARACTERISTIQUES PRODUIT

	Contient
	Liant hydrosoluble incolore avec 1m de bandage sans amiante et 1 fil de fer pour le montage

	Résistance thermique
	Env. 700°C

	Stockage

	12 mois à compter de la date de fabrication, dans son emballage d’origine non ouvert, dans un lieu sec et frais (entre 5 et 25°C)


	[image: image4.png]



	MISE EN ŒUVRE 


Préparation du support :

A l’aide d’une brosse métallique, bien nettoyer la zone de fuite.
Application :

Bien agiter la boîte avant ouverture.
Enrouler la bande en spirales qui se chevauchent, autour de la zone à traiter.

Appliquer le restant de liant sur le bandage enroulé, pour le renforcer.

Consolider le tout à l’aide du fil de fer fourni
Séchage :

Le séchage s’obtient par la chaleur dégagée par le moteur.
Rouler quelques kilomètres à vitesse modérée.
Conseils :

· Porter des gants de protection, durant l’utilisation du produit

· Eliminer les résidus de liant à l’eau

	[image: image5.png]



	UTILISATION - SECURITE


Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.

Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la mise en œuvre et l’utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l’état actuel de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu’une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que l’utilisateur apporte la preuve qu’il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif. 
Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services.

[image: image6.emf][image: image7.emf][image: image8.emf][image: image9.emf]
PAGE  
SOLOPLAST-VOSSCHEMIE
Téléphone : 
04 76 75 42 38   
[image: image10.emf]
37, Rue du Pré Didier
Télécopie : 
04 76 56 14 49

Z.I. 
E-Mail : info@soloplast.fr


F-38120 FONTANIL-CORNILLON
Internet : www.soloplast.fr

 Page 1/2
[image: image11.emf]

[image: image12.jpg]SOLO

VYOSS



[image: image13.png]SOLOCAR PRO



