	FICHE TECHNIQUE

	[image: image10.emf]




	Démoulant Liquide 
Vert et Incolore
	01/07

	
	Mai 2007


	[image: image1.png]



	DESCRIPTION


Le démoulant liquide est un produit relativement visqueux qui forme un film présentant une bonne résistance aux solvants (par ex. au styrène). Il contient de l’alcool polyvinylique comme substance active, du Butanol et du Propanol comme solvant.
Le film obtenu résiste aux frottements et donne une surface brillante.

Ce démoulant est disponible en vert et incolore.
	[image: image2.png]



	DOMAINE D’APPLICATION


Réalisation de pièces exposées aux intempéries dans des moules à surfaces poreuses. 

Le coloris vert permet un contrôle visuel de la couche étendue.
	[image: image3.png]



	CARACTERISTIQUES PRODUIT

	Coloris
	incolore ou vert 

	Masse volumique
	0,9 g/cm3

	Consommation :
	env. 50 ml/m²

	Durée de conservation (dans un endroit frais et à l’abri de l’humidité) 
	au minimum 6 mois dans l’emballage d’origine non ouvert


	[image: image4.png]



	MISE EN ŒUVRE 


L’application du démoulant se fait soit avec un pinceau, un chiffon, une éponge ou un pistolet. Il ne coule pas, même sur surfaces verticales.

Le temps de séchage dépend de la température du moule, de l’humidité de l’air et de l’épaisseur du film, il se situe entre 10 et 30 minutes à 18°C.
La consommation est d’environ 50 ml/m². 
Ce démoulant est essentiellement utilisé en combinaison avec une cire de démoulage. 
Le nettoyage du démoulant sur le moule et la pièce se fait à l’eau chaude.

	[image: image5.png]



	UTILISATION - SECURITE


Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.

Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la mise en œuvre et l’utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l’état actuel de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu’une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que l’utilisateur apporte la preuve qu’il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif. 
Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services.

Copyright VOSSCHEMIE
[image: image6.emf][image: image7.emf][image: image8.emf][image: image9.emf]
PAGE  
[image: image11.jpg]SOLO

VYOSS



SOLOPLAST-VOSSCHEMIE
Téléphone : 04 76 75 42 38


Rue du Pré Didier
Télécopie :  04 76 56 14 49

Z.I. le Fontanil-Cornillon
E-Mail : info1@soloplast.fr


38120 Saint-Egrève
Internet : www.soloplast.fr

 Page 1/2
[image: image10.emf]

